## Slide 1
Julian Beisch
Konstanz, 17.12.2024
Seminartalk:
in Ferromagnets
Magnons
M.Weißenhofer et al. PRB 110, 094427 (2024)

## Slide 2: Motivation/History
subheadline
    First point
S.Blundell, Magnetism in Condensed matter (2000)

## Slide 3: Motivation/History
Scope
    Not the quantum mechanical deviation for a spin
    Imagination of spin
      Oersted or bar magnet
Lamor Diamagnetism
Landau
Diamagnetism
Pauli
Paramagnetism
Langevin Paramagnetism
Bound e-
Quasi-free e-
Dia
Para
Band Ferromagnetism
Cooperative Magnetism
IM
Notes: Gucken uns gleich wechselwirkenden Magnetismus an, vorher guckt ihr euch aber die Interaktion eines Spins mit einem Feld an

## Slide 4: Spin-operators
Spin-operators
  We repeat them here since they are quite important for this talk
Eigenvalues and maybe matrix calculation

## Slide 5: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  In this talk we will focus on the deviation of magnons for ferromagnets -> positive J
  Concepts can be applied to antiferromagnets(not part of this talk)
  and altermagnets (at the end of this talk)
  Here we remember the groundstate as being
  |0> = |S,S,S,…,S>
  Which we can quickly check is an eigenstate of H, with the eigenenergy E_0
Eigenvalues and maybe matrix calculation
We dont know what a magnon is at this point
But we will learn more about them and thier
Properties through the following calculations

## Slide 6: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  Which we can quickly check is an eigenstate of H, with the eigenenergy E_0
  We can now ask ourself the question how to excitations of this groundstate look like
  -This is the same question Felix Block asked himself ~1930
  -Maybe mention why the question is interesting
  He found several low-lying excited states.
  We will now obtain the same result as him, but we will use a more modern path.
calculation

## Slide 7: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  His approach was to consider one flipped spin,
  and the difference of the probabilities of the
  configurations where the flipped spin changed
  sites.
  We will start with considering the state where
  one spin is flipped/tilted first
  This is sadly not an eigenstate anymore, which we can quickly calculate
calculation

## Slide 8: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  This is sadly not an eigenstate anymore, which we can quickly calculate
  But we see, as expected that the total magnetization was reduced by 1
  But if we can see that a linear combination of states where a different site is flipped for each will be an eigenstate
  MAKE THIS MORE CLEAR
  Still need to do calculation here to show the exponential weight
  Similar to second quantization
calculation

## Slide 9: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  With this new state we can show that the total magnetization compared to before reduced itself
  Aswell as an increase in energy
  From this Bloch was able to determine the Bloch T^3/2 law
  For this we need to understand why temperature
  excites magnons
  We can see that the total magnetization in z is reduced, but the average x and y component are still zero? How can that be?
  Still we don’t know anything about magnons
  So we try to understand this state a bit more
calculation

## Slide 10: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  With this new state we can show that the total magnetization compared to before reduced itself
  Aswell as an increase in energy
  From this Bloch was able to determine the Bloch T^3/2 law
  For this we need to understand why temperature
  excites magnons
  Still we don’t know anything about magnons
  So we try to understand this state a bit more
  We can describe it as an quasiparticle similar to phonons
calculation

## Slide 11: Heisenberg Hamiltonian

## Slide 12: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  We can also find this using a semiclassical
  calculation
  What we just calculated is the Dispersion relation
For a linear chain with NN this
Simplifies to removal of sum

## Slide 13: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  We can also find this using a semiclassical
  calculation
  What we just calculated is the Dispersion relation
For a linear chain with NN this
Simplifies to removal of sum

## Slide 14: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  Still we don’t know anything about magnons
  So we try to understand this state a bit more
  So this is a magnon, a single spin excitation.
  But somehow delocalized.
  The probability to find the excitation at any site m is 1/N
  This seems very weird
  What else do we know ? Spin one -> boson ? For s=0.5 two flips will give the same state again
calculation

## Slide 15: Magnons
Ferromagnetic groundstate
  Still we don’t know anything about magnons
  So we try to understand this state a bit more
  So this is a magnon, a single spin excitation.
  That is delocalized
  This means we could describe this as a Boson
  This means it also has to fulfill Bose-Einstein-statistic
calculation

## Slide 16: Magnons
Ferromagnetic groundstate
  Still we don’t know anything about magnons
  So we try to understand this state a bit more
  So this is a magnon, a single spin excitation.
  That is delocalized
  This means we could describe this as a Boson
  This means it also has to fulfill Bose-Einstein-statistic
calculation

## Slide 17: Motivation Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  Need a spin-Boson Transformation
  (i) The transformation needs to be Hermitian, raising and lowering operators written as creation and annihilation boson operators need to be Hermitian conjugate from each other
  (ii) The transformation must be unitary in order to preserve the commutation relations between the spin operators.
  (iii) Must satisfy the equality between the matrix elements of the spin operators on |0> and the bosons on |n>
  Alternative approach would be to solve the LLG (analytically or numerically)
  Or Schwinger representation
  Or Dyson–Maleev representation,
calculation

## Slide 18: Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  For this we will look at an operator b that can form our one magnon state.
  This operator does not fulffill the Boson commutation relations, but is close for small S.
  This means we can search for a correction of those terms
  See calculation chapter (15.2 Quantum Mechanical Treatment of Spin Waves p525)
calculation

## Slide 19: Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  For this we will look at an operator b that can form our one magnon state.
  This operator does not fulffill the Boson commutation relations, but is close for small S.
  This means we can search for a correction of those terms
  See calculation chapter (15.2 Quantum Mechanical Treatment of Spin Waves p525)
ANSATZ
This we know as the number
of bosons/magnons.
We also know a magnon
Reduces the z-comp of
The magnetization
Hence we can conclude

## Slide 20: Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  For this we will look at an operator b that can form our one magnon state.
  This operator does not fulffill the Boson commutation relations, but is close for small excitation.
  This means we can search for a correction of those terms
  See calculation chapter (15.2 Quantum Mechanical Treatment of Spin Waves p525)
Problem with ANSATZ
using
we find

## Slide 21: Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  With this HP framework we found a method that can calculate dispersions of ferromagnets and as you will see in the next year antiferromagnets (and altermagnets).
  We will do it for a ferromagnetic system.
  See (Spin-Wave Theory Using the Holstein–Primakoff
  Transformation
  Franz Utermohlen)
calculation

## Slide 22: Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  Spin-Wave Theory Using the Holstein–Primakoff, but because we want to keep it rather simple here, we will only do linearized HP
  Want to express the Hamiltonian
calculation

## Slide 23: Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  Want to express the Hamiltonian
calculation
These would be magnon-magnon interactions, for few magnons ~0

## Slide 24: Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  Want to express the Hamiltonian
  What can we do with this expression.
  We can look at the time evolution of an operator
calculation

## Slide 25: Holstein-Primakoff
Ferromagnetic groundstate
  Want to express the Hamiltonian
  What can we do with this expression.
  We can look at the time evolution of an operator
Going to Fourierspace
  Using the lattice Fourier trafo
  And the time evolution
  Now we can plug in

## Slide 26: Holstein-Primakoff
Going to Fourierspace
  Using the lattice Fourier trafo
  And the time evolution
  Now we can plug in

## Slide 27: Holstein-Primakoff
Going to Fourierspace
  Using the lattice Fourier trafo
  And the time evolution
  Now we can plug in

## Slide 28: Holstein-Primakoff
Going to Fourierspace
  Using the lattice Fourier trafo
  And the time evolution
  Now we can plug in
S.Blundell, Magnetism in Condensed matter (2000)
Now we can understand why the average we calculated earlier was 0

## Slide 29: Visualising a Magnon
Ferromagnetic groundstate
  Based on the Lamor-frequency we can numerically integrate the a system of spins using the Landau Lifshitz gilbert equation.
  For this I wrote a little program. @ T=0
  But why do we not see magnons here ?
  Because T=0. But we can also excite using the magnetic field.
  Maybe discuss Temperature dependence here
  Also mention damping and the lack of it in the quantum case
calculation

## Slide 30: Outlook
Ferromagnetic groundstate
  With this we can easily obtain highly interesting Dispersion relations.
  But why are magnons even so interesting ?
  Can be used for computing, without energy loss through Joulesche heating
  This is ongoing research in
  spin wave diodes
  spin wave transitors
  but excitation and detection and transport of spin
  waves is still a problem
calculation

## Slide 31: Outlook
Ferromagnetic groundstate
  The most modern research even includes Altermagnets, which have distinct symmetry enforced properties regarding the dispersion in different directions
calculation

## Slide 32: Weiss-Model eines Ferromagneten
Kritik
  Selbst bei seiner Veröffentlichung bemängelt er die unphysikalische Größe des Feldes
  „Das Feld [der Atome] ist jedoch mehr als tausendmal schwächer als das Molekularfeld […]. Diese Interpretationsschwierigkeit [soll] weniger als Einwand denn als Hinweis für die Suche nach neuen Hypothesen über den Aufbau des Atoms angesehen werden […].“
    Model war dennoch auf den Prinzipien der statistischen Physik begründet und „formal befriedigend“.(Heisenberg)
    Model war erfolgreich, nur die großen Felder sorgten für Unmut.
Heisenbergs Lösung
  Etwa 30 Jahre später konnte Heisenberg die Probleme mit Hilfe der Austauschwechselwirkung lösen
    Diese wollen wir nun in Teilen herleiten

## Slide 33: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
  Etwa 30 Jahre später konnte Heisenberg die Probleme mit Hilfe der Austauschwechselwirkung lösen
    Diese wollen wir nun in Teilen herleiten
    Betrachten wir zwei Elektronen (eines Atoms)
    Wir definieren qi = ri,si mit

## Slide 34: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
  Etwa 20 Jahre später konnte Heisenberg die Probleme mit Hilfe der Austauschwechselwirkung lösen
    Diese wollen wir nun in Teilen herleiten
    Betrachten wir zwei Elektronen (eines Atoms)

## Slide 35: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Aufteilen der Wellenfunktion in einen Orts-teil und einen Spin-teil
      Psi (q_1,q_2) = Phi (r_1,r_2) * xi (s_1,s
    Dies ist noch kein physikalischer Zustand
      Muss noch symmetrisiert werden
      Elektronen => Antisymmetrisierung

## Slide 36: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Aufteilen der Wellenfunktion in einen Orts-teil und einen Spin-teil
      Psi(q_1,q_2) = psi_1(q_1) * psi_2(q_2)
    Dies ist noch kein physikalischer Zustand
      Muss noch symmetrisiert werden
      Elektronen => Antisymmetrisierung
      Daraus folgen zwei Fälle
    Phi (r_1,r_2) =
    r
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
Notes: Warum net |11> und |10>, weil man gerne eine Basis hat die den Gesamtspin und S^2 und S_z diagonalisiert und |10> ist kein EZ von S^2 ist

## Slide 37: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Aufteilen der Wellenfunktion in einen Orts-teil und einen Spin-teil
      Psi(q_1,q_2) = psi_1(q_1) * psi_2(q_2)
    Dies ist noch kein physikalischer Zustand
      Muss noch symmetrisiert werden
      Elektronen => Antisymmetrisierung
      Daraus folgen zwei Fälle
    Phi (r_1,r_2) =
    r
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
Notes: Warum net |11> und |10>, weil man gerne eine Basis hat die den Gesamtspin und S^2 und S_z diagonalisiert und |10> ist kein EZ von S^2 ist

## Slide 38: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Hamiltonian
      t
    2 „nur“ eine Coulomb Wechselwirkung
    Gesamtenergie
    T
    r
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
Notes: Warum net |11> und |10>, weil man gerne eine Basis hat die den Gesamtspin und S^2 und S_z diagonalisiert und |10> ist kein EZ von S^2 ist

## Slide 39: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Hamiltonian
      t
    2 „nur“ eine Coulomb Wechselwirkung
    Gesamtenergie
    T
    r
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
S.Chikazumi Physics of Ferromagnetism (2009)

## Slide 40: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      t
    Gibt eine Energiedifferenz zwischen dem Singlett und dem Triplett Zustand basierend auf der Coulombenergie und der asymmetrischen Wellenfunktion.
    Abhängig vom Überlapp der Wellenfunktionen
      Eisen/Nickel-Salz Lösungen sind nicht ferromagnetisch
    Je nach Situation ist entweder der Triplett oder der Singlett Zustand energetisch günstiger
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
W.Heisenberg Z.Physik 49, 619-636, (1928)

## Slide 41: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      tt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
      Zur Unterscheidung von T u. S geht sowohl S2 und S1S2
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 42: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      tt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
      Zur Unterscheidung von T u. S geht sowohl S2 und S1S2
    4
    5
    6
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 43: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      ttt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
    4
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 44: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      tt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
    4
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 45: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      tt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
    4
      Obacht mit dem Vorzeichen und der 2
      Semiklassische Näherung
    Ttt
    t
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 46: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Erweiterung
    Er
    „Beweis durch Simulation“
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
Erfolge
    Luis Neél verwendete das Heisenberg Modell zur Entdeckung/Beschreibung von Antiferro-und Ferrimagnetismus.
    Simulationen/Berechnungen von Magnonen/Dispersionen
      Aktuelle Forschung zu (gequetschten) Magnonen
      Forschungsgebiet der Spintronik
    Nicht nur direkte Wechselwirkung
W.Heisenberg Z.Physik 49, 619-636, (1928)
L. Néel An. de phys. 12, 137-198 (1948)

## Slide 47: Weitere Arten von magnetischer Ordnung
    Ferrimagnete (1930er)
      Antiferromagnete mit unterschiedlicher Magnetisierung für verschiedene Untergitter
    Helimagnetismus (1959)
    Spin Glässer(1973)
      Zufälliges aber kooperatives Einfrieren von Spins
    Frustrierter Magnetismus (1950-77)
      Kollinear und Nicht-kollinear
N.Jiang et al. Nature 11,1601 (2020)
Wikipedia.com
Obacht
Pfeildarstellung der Spins ist semi-klassisch. Stets beachten dass es sich um quantenmechansiche Magnetisierungsdichten handelt.
Wikipedia.com
Fkf.mpg.de
L. Néel An. de phys. 12, 137-198 (1948)
A. Yoshimori J. Phys. Soc. Jpn. 14, 807-821 (1959)
D.Sherrington et al. PRL 35,26 (1975)
G. Toulouse, Commun. Phys. 2, 115 (1977).

## Slide 48: NEWSFLASH
20.02.24
22.02.24
28.02.24

## Slide 49: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
B
UHall
0
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 50: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
UHall
0
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 51: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
M
UHall
Anormaler Hall Effekt
  Kein externes Feld B = 0
    FM:
FM
0
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 52: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
UHall
Anormaler Hall Effekt
  Kein externes Feld B = 0
    FM:
    AFM:
AFM
0
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 53: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
UHall
Anormaler Hall Effekt
  Kein externes Feld B = 0
    FM:
    AFM:
    ??:
      (in manchen Richtungen)
??
0
H. Reichlova et al. arXiv:2012.15651
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 54: Symmetrien
Zeitumkehroperator
    Gegeben durch den Operator
    Angewandt auf ein paar bekannte Größen
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 55: Symmetrien
Zeitumkehroperator
    Gegeben durch den Operator
    Angewandt auf ein paar bekannte Größen
Anschauung
    Vorstellung von Ørsted (Uhlenbeck-Goudsmith)
      e- haben eine Ausdehnung
      e- rotieren um eigene Achse
      Daraus folgt magnetisches Moment(Spin)
    Zeitumkehr bedeutet nun dass die Rotationsrichtung umgekehrt wird
      Folglich auch das magnetische Moment(Spin)
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 56: Symmetrien
Zeitumkehroperator
    Gegeben durch den Operator
    Angewandt auf ein paar bekannte Größen
Spin-Gruppen
    Eine Symmetrie stellen wir da durch
      Spin-Raum Gitter-Raum
    Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 57: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Ferromagnetismus
    Starke Magnetisierung

## Slide 58: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Ferromagnetismus: Nein
    Starke Magnetisierung
Folge: Bandaufspaltung
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 59: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Antiferromagnetismus
    Keine Magnetisierung

## Slide 60: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Antiferromagnetismus:Ja
    Keine Magnetisierung
Folge: Bandentartung
    Symmetrien: Zeitumkehr + Translation
    Zeitumkehr + Inversion
    (Zeitumkehrsymmetrie)
Translation T
des Gitters
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 61: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Altermagnetismus
    Keine Magnetisierung

## Slide 62: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Altermagnetismus: Ja
    Keine Magnetisierung
Folge: Bandaufspaltung?
    Symmetrien: Zeitumkehr + Rotation
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
Rotation A
des Gitters
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 63: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittersymmetrie die Zeitumkehr aufheben?
Antiferromagnetismus
    Keine Magnetisierung

## Slide 64: Phasen des Magnetismus
Antiferromagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
      Kompensierende Ordnung
    Zeitumkehrsymmetrie
    Keine spin-polarisation im k-Raum
Ferromagnetismus
    Starke Magnetisierung
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
    Magnetisierung als Ordnungsparameter
    Spin-polarisation im k-Raum
      Isotrop
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte

## Slide 65: Phasen des Magnetismus
Altermagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
    Keine Time-reversal symmetry
    Spin-polarisation im k-Raum
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte
Ferromagnetismus
    Starke Magnetisierung
    Keine Time-reversal symmetry
    Magnetisierung als Ordnungsparameter
    Spin-polarisation im k-Raum
      Isotrop
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte
Zunächst als unkonventionelle AFM/FMs bezeichnet
Antiferromagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
      Kompensierende Ordnung
    Time-reversal symmetry
    Keine Spin-polarisation im k-Raum

## Slide 66: Symmetrie Beschreibung der Phasen
Antiferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
Ferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
Altermagnetismus
    Spin-Gruppe:
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 67: Symmetrie Beschreibung der Phasen
Antiferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Keine Magnetisierung
    Isotrope entartete Energiebänder
      (Im nichtrelativistischen Limit)
Ferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Magnetisierung
    Isotrope aufgeteilte Energiebänder
Altermagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Keine Magnetisierung
    Alternierende Spin-Polarisation
      Im k- und r-Raum
    Gleichbesetze und aufgeteilte Up u. Down Bänder
      (Im nichtrelativistischen Limit)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 68: Symmetrie Beschreibung der Phasen
Antiferromagnetismus
    Beschrieben durch zwei entgegengesetzte Spin Gitter verbunden durch Translations oder Inversions Symmetrie
    Entartete Energiebänder
      Im Limit von verschwindender Spin-Orbital-Kopplung
Ferromagnetismus
    Charakterisiert durch ein Spin Gitter
    Isotrope Energiebänder
Altermagnetismus
    Beschrieben durch zwei entgegengesetzte Spin Gitter verbunden nur durch Rotations Symmetrie
    Alternierende Spin-Polarisation
      Im k- und r-Raum
    Gleichbesetze und aufgeteilte Up u. Down Bänder
      Im Limit SOK -> 0

## Slide 69: Eigenschaften der Phasen
Altermagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
    Spin-polarisation im k-Raum
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte
Ferromagnetismus
    Starke Magnetisierung
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
    Magnetisierung als Ordnungsparameter
    Spin-polarisation im k-Raum
      Isotrop
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte
Zunächst als unkonventionelle AFM/FMs bezeichnet
Antiferromagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
      Kompensierende Ordnung
    Zeitumkehrsymmetrie
    Keine Spin-polarisation im k-Raum

## Slide 70: Altermagnetismus
Analogie
  Bereits 2009 wurden d-wellen für Magnete aus einer Analogie zu Supraleitern vorhergesagt
Weitere Eigenschaften
    AHE, wegen aufgeteilter Bänder
      GMR, TMR
    (Beachtung der nichtmagnetischen Atome für die Symmetrien)
    Robuste Zustände

## Slide 71: Altermagnetismus
Vorteile der Beschreibung
    Altermagnetische Spin Separation ist nur schwach von der relativistischen Spin-Orbit-Kopplung abhängig
    Nicht relativistisch
      Spin bleibt eine gute Quantenzahl

## Slide 72: Altermagnetismus
Erkennungsmerkmale
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)
Regeln zur Identifizierung von AM
Gerade Anzahl magnetischer Atome in der EZ
Keine Inversionsymmetrie zwischen magnetischen Atomen der Untergitter
Untergitter durch kristallographische Rotationen verbunden

## Slide 73: Symmetrie Beschreibung der Phasen
Antiferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Keine Magnetisierung
      Robust zu externen Felder
      Keine Streufelder
    Isotrope entartete Energiebänder
      (Im nichtrelativistischen Limit)
Ferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Magnetisierung
    Isotrope aufgeteilte Energiebänder
      Magnet-Transport-Effekte
Altermagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Keine Magnetisierung
    Alternierende Spin-Polarisation
      Im k- und r-Raum
    Gleichbesetze und aufgeteilte Up u. Down Bänder
      (Im nichtrelativistischen Limit)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 74: Altermagnetismus
Vorteile/Einfluss
    Anomaler Hall Effekt/GMR/TMR
    Robust, weil keine Magnetisierung
      keine Streumagentisierung (aufwendiges SAFS(GMR-Stacks) im Moment)
    Spinwellen im THz-Bereich
    Spin Dynamik im ps-Bereich (FM μs-Bereich)
    „einfache“ Symmetrie Klassifizierung erlaubt Folgerung der beobachteten Eigenschaften
      Relativistische Effekt nicht nötig aber addierbar
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)
R.A.Duine et al. Nature 14, 217-219 (2018)

## Slide 75: Altermagnetismus
Ausblick
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)