## Slide 1
Julian Beisch
Konstanz, 17.12.2024
in Ferromagnets
Magnons

## Slide 2: Motivation
Current computing
    Electronics
    Information by moving electrons (charge)
      But they scatter Joule heating

## Slide 3: Motivation
Current computing
    Electronics
    Information by moving electrons (charge)
      But they scatter Joule heating
    Another property of electrons: spin
    spintronics
    Make currents with spins, but how ?

## Slide 4: Classification
Scope
Lamor Diamagnetism
Landau
Diamagnetism
Pauli
Paramagnetism
Langevin Paramagnetism
Bound e-
Quasi-free e-
Dia
Para
Band Ferromagnetism
Cooperative Magnetism
IM
Notes: Gucken uns gleich wechselwirkenden Magnetismus an, vorher guckt ihr euch aber die Interaktion eines Spins mit einem Feld an

## Slide 5: Spin-operators
Spin-operators
ADD SOURCE HERE
Notes: We repeat them here since they are quite important for this talk
They fulfill the angular momentum algebra

## Slide 6: Heisenberg Theory of Ferromagnetism
Groundstate
W.Heisenberg Z.Physik 49, 619-636, (1928)

## Slide 7: Heisenberg Theory of Ferromagnetism
Groundstate
  An eigenstate, with the eigenenergy
W.Heisenberg Z.Physik 49, 619-636, (1928)
Notes: ½ due to double counting
For a chain like depicted with only nearest neighbour interaction we get a coordination number of z = 2 hence the factor cancel

## Slide 8: Bloch Theory of Ferromagnetism
Excitations
  Groundstate
  How do excitations of this state look like?
F.Bloch. Z.Physik 61, 206-219 (1930)
Notes:   The same question was asked by Felix Block
  He found several low-lying excited states
  We will now obtain the same result as him, but we will use a more modern path

## Slide 9: Bloch Theory of Ferromagnetism
Excitations
  His approach was to consider one flipped spin
  Not an eigenstate anymore
Notes: Flipped of course only if S = ½ but otherwise tilted
Not an eigenstate anymore, which we can quickly calculate

## Slide 10: Bloch Theory of Ferromagnetism
Excitations
  His approach was to consider one flipped spin
  Not an eigenstate anymore
Notes: 2S because of eigenvalues of the spin operators
We can go from m – delta to m + delta, since we assume that delta is symmetric around zero

## Slide 11: Bloch Theory of Ferromagnetism
Search for Eigenstates
  Not an eigenstate anymore.
  The total magnetization was reduced by 1!
Notes: Indepent of the fact that the picture is for s=1/2

## Slide 12: Bloch Theory of Ferromagnetism
Search for eigenstates
  Not an eigenstate anymore.
  The total magnetization was reduced by 1!
  Hence we can guess an eigenstate
Notes: But if we can see a linear combination of states could be what we want.
WE want the first excitation to be a eigenstate with a higher energy and a reduced magnetization.
This is a bit similiar to a coherent state, but also something we already saw in several lectures.

## Slide 13: Bloch Theory of Ferromagnetism
Search for eigenstates
  Not an eigenstate anymore.
  The total magnetization was reduced by 1!
  Hence we can guess an eigenstate
Notes: |n> means that the spin at site n is flipped/tilted
Thus we have a superposition of where each titled spin is
|k> states are orthonormal

## Slide 14: Bloch Theory of Ferromagnetism
Properties of the eigenstates
  The total magnetization is reduced
  As well as an increase in energy
  But the average x and y component are still zero?
Notes: The total magnetization in z is reduced, but the average x and y component are still zero? How can that be?
We can also see here that the z-compontne for a site I seems to be only reduced by 1/N instead of 1

## Slide 15: Bloch Theory of Ferromagnetism
Properties of the eigenstates
  The total magnetization is reduced
  As well as an increase in energy

## Slide 16: Ferromagnetic Dispersion relation

## Slide 17: Ferromagnetic Dispersion relation
Properties of the eigenstates
  Same result with semiclassical
  calculation
For a linear chain with NN this
simplifies to removal of sum
F.Bloch. Z.Physik 61, 206-219 (1930)
S.Blundell, Magnetism in Condensed matter (2000)
Notes: The z hides under the sum, because the sum over delta runs over all interactions hence sum 1 = z
The sum for the linear chain of spins

## Slide 18: Ferromagnetic Dispersion relation
Properties of the eigenstates
  Same result with semiclassical
  calculation
F.Bloch. Z.Physik 61, 206-219 (1930)

## Slide 19: Ferromagnetic Dispersion relation with a magnetic Field
Addition of Zeeman term
Need to make new figure
Notes: Since we have no anisotropy or anything else that breaks the isotropic hamilotoain we can always chose the field to be along the quantisation axis

## Slide 20: Heisenberg Hamiltonian
Ferromagnetic groundstate
  We can also find this using a semiclassical
  calculation
  What we just calculated is the Dispersion relation
For a linear chain with NN this
Simplifies to removal of sum

## Slide 21: Recap
What is this eigenstate
  Delocalization of a “flipped” spin over all sites
Notes: Delocalization of a “flipped” spin over all sites
Collective excitation of the system
The probability to find the excitation at any site m is 1/N
And how do we name such a magnetic boson ? We combine the names to magnon

## Slide 22: Recap
What is this eigenstate
  Delocalization of a “flipped” spin over all sites
  Collective excitation
  By comparison to phonons:
  -Well defined momentum
  -Energy
Quasiparticle
Notes: Delocalization of a “flipped” spin over all sites
Collective excitation of the system
The probability to find the excitation at any site m is 1/N
And how do we name such a magnetic boson ? We combine the names to magnon

## Slide 23: Recap
What is this eigenstate
  Delocalization of a “flipped” spin over all sites
  Collective excitation
  By comparison to phonons:
  -Well defined momentum
  -Energy
  Reduces magnetization by 1 integer spin Boson
Quasiparticle
Notes: Delocalization of a “flipped” spin over all sites
Collective excitation of the system
The probability to find the excitation at any site m is 1/N
And how do we name such a magnetic boson ? We combine the names to magnon

## Slide 24: Recap
What is this eigenstate
  Delocalization of a “flipped” spin over all sites
  Collective excitation
  By comparison to phonons:
  -Well defined momentum
  -Energy
  Reduces magnetization by 1 integer spin Boson
Quasiparticle
Magnon
Notes: Delocalization of a “flipped” spin over all sites
Collective excitation of the system
The probability to find the excitation at any site m is 1/N
And how do we name such a magnetic boson ? We combine the names to magnon

## Slide 25: Magnons as Bosons
Thermodynamical treatment
  Since it is a boson it must fulfill Bose-Einstein-statistic
F.Bloch. Z.Physik 61, 206-219 (1930)
S.Blundell, Magnetism in Condensed matter (2000)
  Bose factor
Number of magnons @ T
Notes: The more magnons we have the more the magnetsiatioin is reduced
The density of states can be estimated from the dispersion relation
This has been reproduces by many experiments
Fun fact for an isotropic Heisenberg ferromagnet in 1 or 2 d the intergral diverges for all T>0, hence infinite number of magnons, hence sponatanoues ferromagnetism is not possible (Mermin-Wagner-Berezinnskii-theorem) does work with non

## Slide 26: Magnons as Bosons
Thermodynamical treatment
  Since it is a boson it must fulfill Bose-Einstein-statistic
  Each thermally excited magnon reduces the magnetization by
  1
F.Bloch. Z.Physik 61, 206-219 (1930)
S.Blundell, Magnetism in Condensed matter (2000)
  Bose factor
Number of magnons @ T
Notes: The more magnons we have the more the magnetsiatioin is reduced
The density of states can be estimated from the dispersion relation
This has been reproduces by many experiments
Fun fact for an isotropic Heisenberg ferromagnet in 1 or 2 d the intergral diverges for all T>0, hence infinite number of magnons, hence sponatanoues ferromagnetism is not possible (Mermin-Wagner-Berezinnskii-theorem) does work with non

## Slide 27: Spin-Boson Transformation
How to describe Magnons
  The spin operators are not bosonic
  Magnons are bosonic
  Alternative approach:
  LLG (analytically or numerically)
  Or Schwinger representation
  Or Dyson–Maleev representation,
Conditions
  The transformation needs to be Hermitian, raising and lowering operators written as creation and annihilation boson operators need to be Hermitian conjugate of each other
  The transformation must be unitary to preserve the commutation relations between the spin operators.
  Must satisfy the equality between the matrix elements of the spin operators on |0> and the bosons on |n>
E.Rastelli, Statistical Mechanics of Magnetic Excitations (2013)
Notes: Search transformation that writes the ang. Moment. Operators as bosonic creation and annihilation operators

## Slide 28: Simple Spin-Boson Transformation
Direct attempt
  Operator can form the one magnon state

## Slide 29: Simple Spin-Boson Transformation
Direct attempt
  Operator can form the one magnon state

## Slide 30: Simple Spin-Boson Transformation
Direct attempt
  Operator can form the one magnon state
  Does not fulfill the Boson commutation relations
  Close for small excitation
Notes: This one breaks condition ii, which was that the commutation relations cant be broken

## Slide 31: Simple Spin-Boson Transformation
Fourier transform back to lattice operators
The number of bosons/magnons.
A magnon reduces the z-comp of the magnetization
Direct attempt
  Operator can form the one magnon state
  Does not fulfill the Boson commutation relations
  Close for small excitation

## Slide 32: Simple Spin-Boson Transformation
Direct attempt
  For this we will look at an operator b that can form our one magnon state
  This operator does not fulfill the Boson commutation relations, but is close for small excitation
  This means we can search for a correction of those terms
Fourier transform back to lattice operators
using
we find

## Slide 33: Holstein-Primakoff(HP)
More sophisticated attempt
  HP framework is a powerful method for calculating dispersions and higher order interactions
T-Holstein, H.Primakoff PR 58, 1098, (1940)

## Slide 34: Holstein-Primakoff(HP)

## Slide 35: Holstein-Primakoff
Not so sophisticated anymore
  Only linear Spin-Wave theory using the linearized HP
Linearized form
T-Holstein, H.Primakoff PR 58, 1098, (1940)
Notes: Want to express the Hamiltonian with the bosonic operators

## Slide 36: Holstein-Primakoff
We want to express the Hamiltonian
These would be magnon-magnon interactions

## Slide 37: Holstein-Primakoff
We want to express the Hamiltonian
  Time evolution of an operator :
Problem: coupling between all sites practically unsolvable for real systems
Notes:   What can we do with this expression?
  We can look at the time evolution of an operator

## Slide 38: Holstein-Primakoff
We want to express the Hamiltonian
  Time evolution of an operator :

## Slide 39: Holstein-Primakoff
We want to express the Hamiltonian
  Time evolution of an operator :
Going to Fourier-space
  Using the lattice Fourier transformation
  And the time evolution

## Slide 40: Holstein-Primakoff
We want to express the Hamiltonian
  Time evolution of an operator :
Going to Fourier-space
  Using the lattice Fourier transformation
  And the time evolution
  Now we can plug in

## Slide 41: Holstein-Primakoff
Going to Fourierspace
  Using the lattice Fourier transformation
  And the time evolution

## Slide 42: Holstein-Primakoff
Going to Fourier-space
  Using the lattice Fourier transformation
  And the time evolution
L. Rósza, Lecture Notes (2022)

## Slide 43: Holstein-Primakoff
Going to Fourier-space
  Using the lattice Fourier transformation
  And the time evolution
L. Rósza, Lecture Notes (2022)

## Slide 44: Holstein-Primakoff
Going to Fourier-space
  Using the lattice Fourier transformation
  And the time evolution

## Slide 45: Holstein-Primakoff
Going to Fourier-space
  Using the lattice Fourier transformation
  And the time evolution
S.Blundell, Magnetism in Condensed matter (2000)
Now we can understand why the average we calculated earlier was 0

## Slide 46: Holstein-Primakoff & Bogolibuv transformation
Considering more interactions
  Adding on site anisotropy
  Let's simplify this
This slide is still work in progress
wrong
Notes: The difference is know that we have magnon NON conservive terms

## Slide 47: Visualising a Magnon
Numerical methods
  Integrate using the Landau Lifshitz Gilbert equation.
  Time integration with Heun’s methods
  Additional property is the damping
Engine_LLG\Test.ipynb
Notes:   Based on the Lamor-frequency we can numerically integrate a system of spins using the Landau Lifshitz Gilbert equation.
  Time integration done with Heun’s methods
  With this method one could also determine the dispersion relation
  Additional property is the damping

## Slide 48: Outlook
Current research
  Easily obtain highly interesting dispersion relations.
  Can be used for computing, without energy loss through Joule heating
  This is ongoing research in
  Spin wave diodes
  Spin wave transitors
  The most modern research even includes Altermagnets, which have distinct symmetry enforced properties regarding the dispersion in different directions
  Topological magnons
  Squeezed magnons
J.Lan et.al. PRX 5, 041049, (2015)
A.Chumak et.al. Nature C. 5, 4700, (2014)
J.Lan et.al. PRX 5, 041049, (2015)
A.Chumak et.al. Nature C. 5, 4700, (2014)
P. McClarty Annual Reviews 13, 171-190, (2022)
D. Wuhrer et.al. PR 5, 043124, (2023)
D. Wuhrer et.al. PR 5, 043124, (2023)

## Slide 49: Weiss-Model eines Ferromagneten
Kritik
  Selbst bei seiner Veröffentlichung bemängelt er die unphysikalische Größe des Feldes
  „Das Feld [der Atome] ist jedoch mehr als tausendmal schwächer als das Molekularfeld […]. Diese Interpretationsschwierigkeit [soll] weniger als Einwand denn als Hinweis für die Suche nach neuen Hypothesen über den Aufbau des Atoms angesehen werden […].“
    Model war dennoch auf den Prinzipien der statistischen Physik begründet und „formal befriedigend“.(Heisenberg)
    Model war erfolgreich, nur die großen Felder sorgten für Unmut.
Heisenbergs Lösung
  Etwa 30 Jahre später konnte Heisenberg die Probleme mit Hilfe der Austauschwechselwirkung lösen
    Diese wollen wir nun in Teilen herleiten

## Slide 50: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
  Etwa 30 Jahre später konnte Heisenberg die Probleme mit Hilfe der Austauschwechselwirkung lösen
    Diese wollen wir nun in Teilen herleiten
    Betrachten wir zwei Elektronen (eines Atoms)
    Wir definieren qi = ri,si mit

## Slide 51: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
  Etwa 20 Jahre später konnte Heisenberg die Probleme mit Hilfe der Austauschwechselwirkung lösen
    Diese wollen wir nun in Teilen herleiten
    Betrachten wir zwei Elektronen (eines Atoms)

## Slide 52: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Aufteilen der Wellenfunktion in einen Orts-teil und einen Spin-teil
      Psi (q_1,q_2) = Phi (r_1,r_2) * xi (s_1,s
    Dies ist noch kein physikalischer Zustand
      Muss noch symmetrisiert werden
      Elektronen => Antisymmetrisierung

## Slide 53: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Aufteilen der Wellenfunktion in einen Orts-teil und einen Spin-teil
      Psi(q_1,q_2) = psi_1(q_1) * psi_2(q_2)
    Dies ist noch kein physikalischer Zustand
      Muss noch symmetrisiert werden
      Elektronen => Antisymmetrisierung
      Daraus folgen zwei Fälle
    Phi (r_1,r_2) =
    r
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
Notes: Warum net |11> und |10>, weil man gerne eine Basis hat die den Gesamtspin und S^2 und S_z diagonalisiert und |10> ist kein EZ von S^2 ist

## Slide 54: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Aufteilen der Wellenfunktion in einen Orts-teil und einen Spin-teil
      Psi(q_1,q_2) = psi_1(q_1) * psi_2(q_2)
    Dies ist noch kein physikalischer Zustand
      Muss noch symmetrisiert werden
      Elektronen => Antisymmetrisierung
      Daraus folgen zwei Fälle
    Phi (r_1,r_2) =
    r
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
Notes: Warum net |11> und |10>, weil man gerne eine Basis hat die den Gesamtspin und S^2 und S_z diagonalisiert und |10> ist kein EZ von S^2 ist

## Slide 55: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Hamiltonian
      t
    2 „nur“ eine Coulomb Wechselwirkung
    Gesamtenergie
    T
    r
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
Notes: Warum net |11> und |10>, weil man gerne eine Basis hat die den Gesamtspin und S^2 und S_z diagonalisiert und |10> ist kein EZ von S^2 ist

## Slide 56: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Hamiltonian
      t
    2 „nur“ eine Coulomb Wechselwirkung
    Gesamtenergie
    T
    r
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
S.Chikazumi Physics of Ferromagnetism (2009)

## Slide 57: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      t
    Gibt eine Energiedifferenz zwischen dem Singlett und dem Triplett Zustand basierend auf der Coulombenergie und der asymmetrischen Wellenfunktion.
    Abhängig vom Überlapp der Wellenfunktionen
      Eisen/Nickel-Salz Lösungen sind nicht ferromagnetisch
    Je nach Situation ist entweder der Triplett oder der Singlett Zustand energetisch günstiger
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
W.Heisenberg Z.Physik 49, 619-636, (1928)

## Slide 58: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      tt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
      Zur Unterscheidung von T u. S geht sowohl S2 und S1S2
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 59: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      tt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
      Zur Unterscheidung von T u. S geht sowohl S2 und S1S2
    4
    5
    6
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 60: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      ttt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
    4
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 61: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      tt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
    4
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 62: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Lösung
    Ergebnis und Interpretation
      tt
    Konstruktion eines „effektiven Hamiltonian“:
    4
      Obacht mit dem Vorzeichen und der 2
      Semiklassische Näherung
    Ttt
    t
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)

## Slide 63: Heisenbergs Theorie des Ferromagnetismus
Heisenbergs Erweiterung
    Er
    „Beweis durch Simulation“
Sz
S2
S1S2
1
0
-1
0
1
1
1
0
Singlett
(asym.)
Triplett
(sym.)
Erfolge
    Luis Neél verwendete das Heisenberg Modell zur Entdeckung/Beschreibung von Antiferro-und Ferrimagnetismus.
    Simulationen/Berechnungen von Magnonen/Dispersionen
      Aktuelle Forschung zu (gequetschten) Magnonen
      Forschungsgebiet der Spintronik
    Nicht nur direkte Wechselwirkung
W.Heisenberg Z.Physik 49, 619-636, (1928)
L. Néel An. de phys. 12, 137-198 (1948)

## Slide 64: Weitere Arten von magnetischer Ordnung
    Ferrimagnete (1930er)
      Antiferromagnete mit unterschiedlicher Magnetisierung für verschiedene Untergitter
    Helimagnetismus (1959)
    Spin Glässer(1973)
      Zufälliges aber kooperatives Einfrieren von Spins
    Frustrierter Magnetismus (1950-77)
      Kollinear und Nicht-kollinear
N.Jiang et al. Nature 11,1601 (2020)
Wikipedia.com
Obacht
Pfeildarstellung der Spins ist semi-klassisch. Stets beachten dass es sich um quantenmechansiche Magnetisierungsdichten handelt.
Wikipedia.com
Fkf.mpg.de
L. Néel An. de phys. 12, 137-198 (1948)
A. Yoshimori J. Phys. Soc. Jpn. 14, 807-821 (1959)
D.Sherrington et al. PRL 35,26 (1975)
G. Toulouse, Commun. Phys. 2, 115 (1977).

## Slide 65: NEWSFLASH
20.02.24
22.02.24
28.02.24

## Slide 66: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
B
UHall
0
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 67: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
UHall
0
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 68: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
M
UHall
Anormaler Hall Effekt
  Kein externes Feld B = 0
    FM:
FM
0
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 69: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
UHall
Anormaler Hall Effekt
  Kein externes Feld B = 0
    FM:
    AFM:
AFM
0
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 70: Woher kommt die Aufruhr?
Hall Effekt mit B-Feld
    Mit B-Feld bereits bekannt
I
I
UHall
Anormaler Hall Effekt
  Kein externes Feld B = 0
    FM:
    AFM:
    ??:
      (in manchen Richtungen)
??
0
H. Reichlova et al. arXiv:2012.15651
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 71: Symmetrien
Zeitumkehroperator
    Gegeben durch den Operator
    Angewandt auf ein paar bekannte Größen
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 72: Symmetrien
Zeitumkehroperator
    Gegeben durch den Operator
    Angewandt auf ein paar bekannte Größen
Anschauung
    Vorstellung von Ørsted (Uhlenbeck-Goudsmith)
      e- haben eine Ausdehnung
      e- rotieren um eigene Achse
      Daraus folgt magnetisches Moment(Spin)
    Zeitumkehr bedeutet nun dass die Rotationsrichtung umgekehrt wird
      Folglich auch das magnetische Moment(Spin)
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 73: Symmetrien
Zeitumkehroperator
    Gegeben durch den Operator
    Angewandt auf ein paar bekannte Größen
Spin-Gruppen
    Eine Symmetrie stellen wir da durch
      Spin-Raum Gitter-Raum
    Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
Notes: Symmetrien sind in der Welt der Magnete sehr wichtig da sehr viele eigenschaften und Phänomene durch Symmetrien erklärt werden können

## Slide 74: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Ferromagnetismus
    Starke Magnetisierung

## Slide 75: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Ferromagnetismus: Nein
    Starke Magnetisierung
Folge: Bandaufspaltung
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 76: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Antiferromagnetismus
    Keine Magnetisierung

## Slide 77: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Antiferromagnetismus:Ja
    Keine Magnetisierung
Folge: Bandentartung
    Symmetrien: Zeitumkehr + Translation
    Zeitumkehr + Inversion
    (Zeitumkehrsymmetrie)
Translation T
des Gitters
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 78: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Altermagnetismus
    Keine Magnetisierung

## Slide 79: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittertransformation die Zeitumkehr aufheben?
Altermagnetismus: Ja
    Keine Magnetisierung
Folge: Bandaufspaltung?
    Symmetrien: Zeitumkehr + Rotation
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
Rotation A
des Gitters
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 80: Phasen des Magnetismus
Frage zur Klassifizierung: Kann eine Gittersymmetrie die Zeitumkehr aufheben?
Antiferromagnetismus
    Keine Magnetisierung

## Slide 81: Phasen des Magnetismus
Antiferromagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
      Kompensierende Ordnung
    Zeitumkehrsymmetrie
    Keine spin-polarisation im k-Raum
Ferromagnetismus
    Starke Magnetisierung
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
    Magnetisierung als Ordnungsparameter
    Spin-polarisation im k-Raum
      Isotrop
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte

## Slide 82: Phasen des Magnetismus
Altermagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
    Keine Time-reversal symmetry
    Spin-polarisation im k-Raum
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte
Ferromagnetismus
    Starke Magnetisierung
    Keine Time-reversal symmetry
    Magnetisierung als Ordnungsparameter
    Spin-polarisation im k-Raum
      Isotrop
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte
Zunächst als unkonventionelle AFM/FMs bezeichnet
Antiferromagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
      Kompensierende Ordnung
    Time-reversal symmetry
    Keine Spin-polarisation im k-Raum

## Slide 83: Symmetrie Beschreibung der Phasen
Antiferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
Ferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
Altermagnetismus
    Spin-Gruppe:
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 84: Symmetrie Beschreibung der Phasen
Antiferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Keine Magnetisierung
    Isotrope entartete Energiebänder
      (Im nichtrelativistischen Limit)
Ferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Magnetisierung
    Isotrope aufgeteilte Energiebänder
Altermagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Keine Magnetisierung
    Alternierende Spin-Polarisation
      Im k- und r-Raum
    Gleichbesetze und aufgeteilte Up u. Down Bänder
      (Im nichtrelativistischen Limit)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 85: Symmetrie Beschreibung der Phasen
Antiferromagnetismus
    Beschrieben durch zwei entgegengesetzte Spin Gitter verbunden durch Translations oder Inversions Symmetrie
    Entartete Energiebänder
      Im Limit von verschwindender Spin-Orbital-Kopplung
Ferromagnetismus
    Charakterisiert durch ein Spin Gitter
    Isotrope Energiebänder
Altermagnetismus
    Beschrieben durch zwei entgegengesetzte Spin Gitter verbunden nur durch Rotations Symmetrie
    Alternierende Spin-Polarisation
      Im k- und r-Raum
    Gleichbesetze und aufgeteilte Up u. Down Bänder
      Im Limit SOK -> 0

## Slide 86: Eigenschaften der Phasen
Altermagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
    Spin-polarisation im k-Raum
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte
Ferromagnetismus
    Starke Magnetisierung
    Keine Zeitumkehrsymmetrie
    Magnetisierung als Ordnungsparameter
    Spin-polarisation im k-Raum
      Isotrop
      „Spin-splitting“ (magneto transport effects).
      Elektronische Bandeffekte
Zunächst als unkonventionelle AFM/FMs bezeichnet
Antiferromagnetismus
    Keine effektive Magnetisierung
      Kompensierende Ordnung
    Zeitumkehrsymmetrie
    Keine Spin-polarisation im k-Raum

## Slide 87: Altermagnetismus
Analogie
  Bereits 2009 wurden d-wellen für Magnete aus einer Analogie zu Supraleitern vorhergesagt
Weitere Eigenschaften
    AHE, wegen aufgeteilter Bänder
      GMR, TMR
    (Beachtung der nichtmagnetischen Atome für die Symmetrien)
    Robuste Zustände

## Slide 88: Altermagnetismus
Vorteile der Beschreibung
    Altermagnetische Spin Separation ist nur schwach von der relativistischen Spin-Orbit-Kopplung abhängig
    Nicht relativistisch
      Spin bleibt eine gute Quantenzahl

## Slide 89: Altermagnetismus
Erkennungsmerkmale
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)
Regeln zur Identifizierung von AM
Gerade Anzahl magnetischer Atome in der EZ
Keine Inversionsymmetrie zwischen magnetischen Atomen der Untergitter
Untergitter durch kristallographische Rotationen verbunden

## Slide 90: Symmetrie Beschreibung der Phasen
Antiferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Keine Magnetisierung
      Robust zu externen Felder
      Keine Streufelder
    Isotrope entartete Energiebänder
      (Im nichtrelativistischen Limit)
Ferromagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Magnetisierung
    Isotrope aufgeteilte Energiebänder
      Magnet-Transport-Effekte
Altermagnetismus
    Spin-Gruppe:
    Keine Magnetisierung
    Alternierende Spin-Polarisation
      Im k- und r-Raum
    Gleichbesetze und aufgeteilte Up u. Down Bänder
      (Im nichtrelativistischen Limit)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 031042 (2022)
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)

## Slide 91: Altermagnetismus
Vorteile/Einfluss
    Anomaler Hall Effekt/GMR/TMR
    Robust, weil keine Magnetisierung
      keine Streumagentisierung (aufwendiges SAFS(GMR-Stacks) im Moment)
    Spinwellen im THz-Bereich
    Spin Dynamik im ps-Bereich (FM μs-Bereich)
    „einfache“ Symmetrie Klassifizierung erlaubt Folgerung der beobachteten Eigenschaften
      Relativistische Effekt nicht nötig aber addierbar
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)
R.A.Duine et al. Nature 14, 217-219 (2018)

## Slide 92: Altermagnetismus
Ausblick
L.Šmejkal et al. PRX 12, 040501 (2022)